Письма в ЖТФ 2000, 26 (2), 86-91

НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИКА ДОМЕННОЙ ГРАНИЦЫ (ДГ) ВБЛИЗИ ТОЧКИ КЮРИ В ФЕРРОМАГНЕТИКАХ

( Г.Е. Ходенков

Институт электронных управляющих машин, Москва

Поступило в Редакцию

В приближении фазовых переходов II рода Ландау для ферромагнетиков вблизи точки Кюри получено точное нелинейное решение в магнитном поле для ДГ, модуль вектора намагниченности в которой меняется по величине (ДГ Жирнова). Полученные результаты позволяют сделать вывод об эффективности механизма нелокального перемагничивания в температурной области Кюри.

Один из используемых в настоящее время методов записи в термомагнитных устройствах отображения, обработки и накопления  информации основан на разогреве ферромагнитного материала-носителя до температуры Кюри Tc [1]. Для оценки быстродействия таких устройств необходима зависимость времени перемагничивания и, в частности, скорости доменной границы (ДГ) от прилагаемого внешнего магнитного поля. К сожалению, динамика ДГ разрабатывалась в основном для ферромагнетиков, находящихся вне области Кюри T<<Tc, см. обзор известных результатов в [2]. Вблизи Tc модуль вектора намагниченности не сохраняется по величине, поэтому известные динамические результаты в этой области не применимы.

В настоящей работе на основе стандартного термодинамического потенциала Ландау исследуется нелинейная динамика пространственно одномерной ДГ в магнитном поле. Оказывается, что в магнитных полях ниже некоторого критического значения существует точное нелинейное решение, описывающее стационарную динамику ДГ. В более высоких полях энергетически невыгодный домен, как показывает исследование устойчивости, становится нестабильным и общее распределение намагниченности стремится к однородному. Нестабильной, в рамках потенциала Ландау, оказывается также и периодическая (полосовая) доменная структура, используемая иногда в целях записи информации.

Динамика намагниченности M(y,t) несколько ниже Tc подчиняется уравнению Ландау-Халатникова

,                                        (1)

в котором ( - время продольной релаксации намагниченности и

-                  (2)

термодинамический потенциал (M - намагниченность, (>0 - обменная жесткость; A=a(Tc -T)>0, a>0, B>0 - коэффициенты разложения потенциала ниже температуры Кюри Tc; H - постоянное внешнее магнитное поле). После введения безразмерных переменных

, ,  ,          (3)

уравнение (1) принимает стандартный вид

.                                     (4)

Хотя уравнения такого типа встречаются в самых различных областях физики (особенно в теории автоволновых процессов - см. [3]), к описанию нелинейной динамики ДГ уравнение (4), насколько известно, не применялось.

В случае H=0 уравнение (4) имеет статическое решение

,                                         (5)

которое описывает переход между доменами  путем изменения модуля вектора намагниченности без его поворотов, ДГ Жирнова (1958), см. в [4]. Известно, что и при более общем виде правой части уравнения типа (4) имеют, при определенных ограничениях, устойчивые уединенные (сепаратрисные) решения, соединяющие два седла ([3], более недавние результаты - [5]). В настоящей работе находится стационарное решение вида , где V - скорость нелинейной волны, обобщающее (5) на случай ненулевого магнитного поля.

Положение особых точек (4) и значения намагниченности ДГ при  определяется корнями кубического уравнения . Если , существует три действительных решения, при  - одно (для определенности H>0). Сепаратрисное решение, связывающее два седла, существует только в первом случае, причем двум различным седлам отвечают соответственно минимальный и максимальный корни:

и         ,      (6)

где . Динамическое решение (4), обобщающее статическое решение (5), с учетом приведенных асимптотических значений (6), как можно проверить, имеет вид

.               (7)

Входящие в (7) параметры: скорость ДГ- V и обратная толщина ДГ - b равны

,                                    (8)

.                                   (9)

Решение (7) справедливо лишь при  (см. Рис.). В слабых полях получаем |V|=3H/; предельная скорость |V()|=и вблизи нее (8) имеет характерную корневую особенность, отделяющую стационарный режим при от нестационарного в области .

Сравнение (8) с решением Уокера [6] для ДГ в одноосном ферромагнетике ниже области Кюри, фактически единственным имеющимся точным решением нелинейной динамики ДГ, обнаруживает несколько различий. Во-первых, в случае (8) функция V(H) является монотонно возрастающей (не имеет экстремума во внутренней области, как в [6]); во-вторых, параметр ширины ДГ 1/b здесь также является монотонно возрастающей функцией поля (а не убывающей, как в [6]). Другое важное отличие относится к области нестационарного режима. В случае Уокера в нестационарном режиме (выше так называемой предельной скорости Уокера) на поступательное перемещение ДГ накладывается колебательное движение. Динамика ДГ Жирнова носит совершенно иной характер. Уравнение (4) при  имеет только одну особую точку , отвечающее минимуму энергии системы, так что решения (4) стремятся к однородному распределению намагниченности . В достаточно сильных магнитных полях, когда , заключительная стадия этого процесса происходит за характерное время .

Остановимся еще на одном вопросе: устойчивости статических периодических решений (4) - теоретической модели полосовой структуры в рамках функционала (2). Периодическое статическое решение (4) при H=0 можно представить в виде

(10)

Здесь 0<(<1 - произвольный параметр, sn - эллиптический синус Якоби с модулем . Пространственный период (10) равен , где K(k) - полный эллиптический интеграл первого рода. Исследуем спектр линеаризованной относительно (10) задачи (4) и покажем, что он обладает отрицательными собственными значениями, т. е. решение (10) неустойчиво.

Подставив в (4)  (E -собственное значение, - малая амплитуда), после замены переменной  приходим к уравнению Ламе следующего вида

,                        (11)

в котором . Согласно общей теории [7], помимо непрерывного спектра, (11) имеет еще две разрешенных зоны конечной ширины. Границам зон отвечают строго периодические решения - функции Ламе. Оказывается, что нижняя зона целиком расположена в области отрицательных энергий

.                                 (12)

Границам этой зоны отвечают следующие функции Ламе: ~ cn(z) dn(z) - потолок зоны E=0 и , гдеи < 0- левая часть неравенства (12), - дно нижней зоны. Это означает, что периодическое решение (10) исходного уравнения (4) неустойчиво относительно возмущений, являющихся решениями уравнения (11) с энергиями, принадлежащими зоне (12).

Основной результат настоящей работы - точное нелинейное динамическое решение (7) для ДГ Жирнова (5) в магнитном поле. Оказывается, что скорость локального перемагничивания путем смещения ДГ ограничена сверху магнитным полем . Максимально достижимая по (8) скорость ДГ   мала в меру близости к точке Кюри. Время локального перемагничивания, даже участка с размерами порядка ширины ДГ, велико ~. Более эффективным, и употребляемым на практике, является нелокальное перемагничивание полями H>. Если прилагаемое поле достаточно велико, то устойчивым состоянием (4) будет . Время релаксации к этому состоянию из его конечной окрестности на основании (4) составляет ~, или в размерном виде ~. Более реалистичную оценку получить затруднительно, так как скорость перемагничивания зависит от целого ряда технологических факторов, учет которых выходит за рамки настоящей работы (параметров лазерного импульса, условий теплопередачи и теплоотвода и т.д.).

Список литературы

[1] Рандошкин В.В., Червоненкис А.Я. // Прикладная магнитооптика. М.: Энерго-   атомиздат, 1990, 320с.

[2] Малоземов А., Слонзуски Дж. // Доменные стенки в материалах с ЦМД. М.: Мир, 1982, 382 с.

[3] Васильев В.А., Романовский Ю.М., Яхно В.Г. // Автоволновые процессы. М.: Наука, 1987, 240 с.

[4] Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. // Электродинамика сплошных сред. М.: Наука, 1982,

620 с.

[5] Гудков В.В. // ЖВММФ. 1997. Т. 37, N 12, c. 1482-1488.

[6] Shryer N.L.,Walker L.R. // J. Appl. Phys.. 1974, 45, N 12, p. 5406 - 421 (?).

[7] Уиттекер Э.Т., Ватсон Дж.Н. // Курс современного анализа, ч. 2.

М. :ГИФМЛ, 1963, 516 с.

Рис. Г.Е.Ходенков «Нелиненая динамика ДГ вблизи...»

Подпись к Рис. статьи Г.Е.Ходенкова «Нелинейная динамика ДГ вблизи...»

Рис.  1 - скорость (абсолютное значение) ДГ (8) и линейное приближение к ней (нижняя прямая); 2 - обратная ширина ДГ (9); 3 - |m(-()| и 4 - m(() - намагниченности (6)

НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИКА ДОМЕННОЙ ГРАНИЦЫ (ДГ) ВБЛИЗИ ТОЧКИ КЮРИ В ФЕРРОМАГНЕТИКАХ

АВТОРЕФЕРАТ

Г.Е.Ходенков

В приближении фазовых переходов II рода Ландау для ферромагнетиков вблизи точки Кюри получено точное нелинейное решение в магнитном поле для ДГ, модуль вектора намагниченности в которой меняется по величине (ДГ Жирнова). Полученные результаты позволяют сделать вывод об эффективности механизма нелокального перемагничивания.в температурной области Кюри.

АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ

Переписку с автором прошу вести по адресу:

111558, Москва,

Федеративный проспект, д. 41, кв. 53

Ходенкову Герману Ефимовичу

(тел.: 303-30-86),

а не по адресу, указанному в сопровождающей документации.