Письма в ЖТФ, 28(12), 13-18б 2002

ОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПЕРЕХОДЫ В СТРУКТУРЕ ДОМЕННЫХ ГРАНИЦ (ДГ)  ОРТОФЕРРИТОВ

( Г.Е.Ходенков

Институт электронных управляющих машин, Москва

Поступило в Редакцию

Рассмотрено влияние высших констант анизотропии на ориентационные структурные переходы в ДГ в ортоферритах типа GxFz (точка перехода определяется равенством двух независимых констант кристаллографической анизотропии 2-го порядка). Вблизи этой точки построены уравнения сокращенного описания структуры ДГ, аналогичные уравнениям Слончевского для одноосных ферромагнетиков. Помимо ДГ известных типов (ab- и ac-ДГ), в зависимости от соотношений между константами анизотропии 4-го порядка, могут существовать устойчивые ДГ и с иной плоскостью разворота спинов. В некоторых случаях в спектрах возможно возникновение локализованного на ДГ антисимметричного уровня дополнительного к моде смещений ДГ.

Слабые ферромагнетики, в том числе и редкоземельные ортоферриты, являются материалами, обладающими большим информационно-технологическим потенциалом. В этой связи определенный интерес могут представлять специфические ориентационные фазовые переходы во внутренней структуре ДГ, возникающие  при изменении (температурном или каком-либо ином) констант кристаллографической магнитной анизотропии. Один из таких переходов, по-видимому, наблюдался в [1];  теория этих переходов развивалась в основном Фарзтдиновым и сотрудниками [2], [3].  В [2], [3], однако, точка перехода определялась из условия равенства энергий различных доменных структур, т.е., по терминологии [4], в рамках равновесного термодинамического подхода. Ниже вблизи точки перехода строится простая теория, аналогичная уравнениям Слончевского для сильноанизотропных ферромагнетиков [5], позволяющая легко определить возможные промежуточные структуры ДГ и их локальную устойчивость.

Ограничимся ниже рассмотрением GxFz состояния ортоферрита (вектор анитиферромагнетизма l в доменах коллинеарен оси 0x) и свяжем с кристаллографическими осями a, b, c соответственно координатные оси  x, y, z . Воспользуемся также  приближенной теорией, в которую входит лишь вектор l единичной длины (вектор намагниченности исключен), с эффективным лагранжианом (см. подробный вывод, например, в [6])

=,                                                                                            (1)

.

Здесь  M0- намагниченность подрешеток ортоферрита, (- магнитомеханическое отношение, (E = (a/M0,  a ~109эрг/см3 и A~107эрг/см- константы однородного и неоднородного обмена, K..(j)-перенормированные константы анизотропии второго j=2 (~106эрг/см3, положительны) и четвертого j= 4 (~0.1|K..(2)|) порядков (константа Дзялошинского перенормирует Kb(2) и не фигурирует в (1) явно). Аналогичные представления существуют и для других типов магнетиков и широко применяются в теории спектров ДГ [7], [8].

Пусть для определенности плоскость ДГ перпендикулярна оси 0y. Тогда, согласно (1), существует два простых типа  одномерных ДГ с одной угловой степенью свободы ((y) : ab-ДГ - поворот l(y) на 1800 в плоскости ab (x0y) и ac-ДГ - поворот на 1800 в плоскости ac (z0x). В частности, для ab-ДГ:

cos( = -th y/,

,                                                              (2)

где ((y) отсчитывается от 0x и длины  измеряются в единицах  - эффективной ширины ab-ДГ, . Из (1) получаем два распадающихся уравнения для амплитуд малых колебаний  (l:

;

,

- 3 () + ,          (3)

в которых (y) - малые амплитуды в плоскости разворота спинов x0y и в перпендикулярной ей,  , ( -искомые резонансные частоты. Соответствующие результаты для ac-ДГ аналогичны и будут приводятся ниже в несколько ином контексте.

Локальная устойчивость ab-ДГ - (2) определяется условием положительности оператора >0. С учетом условия K..(2)>|K..(4)| нулевое приближение (K..(4)=0)  задачи (3) на собственные значения (с.з.) сводится к широко известному в теории ДГ потенциалу 1-2/ch2y, для которого нижнее с.з строго равно нулю  и симметричная собственная функция (с.ф.) =1/(ch y). Учитывая в  низшие степени разложения по K..(4), приходим  в первом порядке теории возмущений к условию устойчивости:

Kc(2)- Kb(2) +2 (Kbc(4)- Kbb(4) )/3>0                                (4)

Определим теперь дискретные уровни оператора. Как показывает уже вид  - (3), нижней с. ф.  является симметричная функция ~, которой отвечает с.з. (=0 - трансляционный уровень спектра. Для определения дополнительных уровней [9] отметим, что для данного оператора, опять же в силу его вида, возможно представление

.               (5)

Вводя новую зависимую переменную, получаем уравнение эквивалентное исходному, но с иным потенциалом

.                       (6)

Теперь очевидно, что дополнительный уровень существует при <0. Если ||<1, что выполняется в приближениях настоящей работы, справедливо приближение мелкого уровня. В этом приближении потенциал в (6) можно заменить на  дельта-функцию: 1-(8||/3)((y) и получить

,         ~thy exp(-|| |y|)                          (7)

Структура ДГ и ее спектр представлены на  Рис. (=-0.1); расчетное с.з. отличается от (7) лишь в третьем знаке после запятой, с. ф. в масштабе Рис. практически неразличимы.

Для изучения области перехода Kc(2)( Kb(2), где могут существовать ДГ с двумя угловыми степенями свободы, представим ответственные за переход члены анизотропии в (1) в виде

,                              (8)

где, вместо l, введены угловые переменные в сферической системе: полярный угол ( отсчитывается от оси 0x, азимутальный ( - от оси 0y, т.е. - нормали к плоскости ДГ. Важно отметить, что в этом представлении второй, разностный, член мал, ~ K..(4) , и в задаче можно выделить  параметр малости . Настоящая задача, сформулированная подобным образом, формально совпадает с задачей о 1800 ДГ в сильноанизотропном одноосном ферромагнетике (параметру ( соответствует 1/Q, где Q>>1 - так называемый фактор качества одноосного ферромагнетика). Известно, что в этом случае возможно простое описание пространственно неодномерной низкочастотной динамики на основании редуцированной теории (с исключенной координатой y), уравнений Слончевского.

Поскольку вблизи перехода можно положить ,  ( =, то, воспользовавшись простейшей процедурой перехода к уравнениям Слончевского - усреднением плотности энергии по y, получаем вместов (1) поверхностную плотность энергии

.              (9)

Отметим, что согласно (1) характерные ширины блоховских линий  в ДГ ортоферритов ( = [2]  значительно превосходят ширину ДГ (. Реальные ДГ с двумя угловыми степенями свободы в этом приближении заменяются на одноугловые. Поправки ~(  можно построить в рамках общего вывода уравнений Слончевского [10].

Ограничимся ниже рассмотрением лишь однородных состояний ДГ на основе (9). Рассмотренной выше ab-ДГ отвечает (=0, (, причем условие ее локальной устойчивости  точно совпадает с (4), которое следовало из строгой теории возмущений. В состояние aс-ДГ по (9) - (=((/2, а условие локальной устойчивости, аналогичное (4), принимает вид

Kb(2)- Kc(2) +2 (Kbc(4)- Kcc(4) )/3>0 .                                  (10)

Дополнительно, помимо простых ab- и ac-ДГ,  уравнение  допускает и ряд других решений (состояний):

cos2=3  ,                               (11)

которые устойчивы, если

| ) | <.                       (12)

Как показывают результаты настоящей работы, переходы между ab- и ac-ДГ в ортоферритах сопровождаются целым рядом интересных эффектов. Переходы оказывается “растянутыми” (сравни условия локальной устойчивости (4), (10)): внутри области, имеющей размер ~ max| |, могут возникать новые состояния (фазы) ДГ, обладающие двумя угловыми степенями свободы, приближенно описываемые (11). Кроме того, при определенных условиях на константы анизотропии 4-го порядка, возможно возбуждение антисимметричной высокочастотной моды (7), локализованной на ДГ.

Список литературы

[1] Залесский А.В., Саввинов А.М., Желудев И.С., Иващенко А.Н. // ЖЭТФ. Т. 68, вып. 10, с. 1449-1459.

[2] Фарзтдинов М.М. // Физика магнитных доменов в антиферромагнетиках и ферритах.  М.: Наука, 1981, 156с.

[3] Фарзтдинов М.М. // Спиновые волны в ферро- и антиферромагнетиках с доменной структурой.  М.: Наука, 1988, 238с.

[4] Hubert A., Schaefer R. // Magnetic Domains. Berlin - Tokyo: Springer Verlag, 1998, p. 696.

[5] Малоземов А., Слонзуски Дж. // Доменные стенки в материалах с ЦМД. М.: Мир, 1982, 382 с.

[6] Bar`yakhtar V.G., Chetkin M.V., Ivanov B.A., Gadetskii S.N. // Dynamics of Topological Magnetic Solitons. Berlin - Budapest: Springer-Verlag, 1994,  p. 179.

[7] Ivanov B.A., Kolezhuk A.K.,Wysin G.M. // Phys.Rev.Lett. V. 76, №3, p. 511-514.

[8] Иванов Б.А., Муравьев В.М., Шека Д.Д. // ЖЭТФ. Т. 116, вып. 3, c. 1096-1114.

[9] Ходенков Г.Е. // ФММ. 1986. Т. 61, вып. 5, c. 850-858.

[10] Ходенков Г.Е. // ФММ. 1994. Т. 78, вып. 3, c. 33-37.

Рис. к статье Г.Е.Ходенкова « ОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПЕРЕХОДЫ В СТРУКТУРЕ ДОМЕННЫХ ГРАНИЦ ОРТОФЕРРИТОВ»

Подпись к Рис. статьи Г.Е.Ходенкова “ОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПЕРЕХОДЫ В СТРУКТУРЕ ДОМЕННЫХ ГРАНИЦ ОРТОФЕРРИТОВ”

Рис. Структура и с. ф. ab-ДГ(=-0.1): 1 - угол ((y) согласно (2); 2 - потенциал - (3); 3 - ненормированные нижняя ()~    и 4 - антисимметричная  ( , см. (6)) с. ф.

ОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПЕРЕХОДЫ В СТРУКТУРЕ ДОМЕННЫХ ГРАНИЦ (ДГ) ОРТОФЕРРИТОВ

АВТОРЕФЕРАТ

Г.Е.Ходенков

Рассмотрено влияние высших констант анизотропии на ориентационные структурные переходы в ДГ в ортоферритах типа GxFz (точка перехода определяется равенством двух независимых констант кристаллографической анизотропии 2-го порядка). Вблизи этой точки построены уравнения сокращенного описания структуры ДГ, аналогичные уравнениям Слончевского для одноосных ферромагнетиков. Помимо ДГ известных типов (ab- и ac-ДГ), в зависимости от соотношений между константами анизотропии 4-го порядка, могут существовать устойчивые ДГ и с иной плоскостью разворота спинов. В некоторых случаях в спектрах возможно возникновение локализованного на ДГ антисимметричного уровня дополнительного к моде смещений ДГ.

АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ

Переписку с автором прошу вести по адресу:

111558, Москва,

Федеративный проспект, д. 41, кв. 53

Ходенкову Герману Ефимовичу

(тел.: 303-30-86, e-mail: angeline@mtu-net.ru),

а не по адресу, указанному в сопровождающей документации.

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ АВТОРСКИХ ПРАВ

Я, нижеподписавшийся автор, Ходенков Герман Ефимович, передаю учредителям и редколлегии журнала “Письма в ЖТФ” право опубликовать мою статью « Ориентационные переходы в структуре доменных границ ортоферритов» на русском и английском языках.

Я подтверждаю, что данная публикация не нарушает авторских прав других лиц или организаций.

Г.Е.Ходенков