Бифуркация линейной доменной границы (ЛДГ) в эллиптическую ДГ (ЭДГ) в одноосном ферромагнетике

( Г.Е. Ходенков

Институт электронных управляющих машин, Москва, Россия

E-mail:  angeline@mtu-net.ru

(Поступила в Редакцию    )

Методами теории ветвления показано, что статическая ЛДГ Жирнова становится неустойчивой и переходит в ЭДГ Булаевского и Гинзбурга в критической точке, где сравниваются их поверхностные энергии.

Хотя линейная доменная граница Жирнова (1958), см в [1], и эллиптическая Булаевского и Гинзбурга (1963) [2] (ЛДГ и ЭДГ), существующие в ферромагнетиках вблизи точки Кюри, известны довольно давно, их детальное изучение, применительно к задачам технологии, началось значительно позднее. Так, в [3] изучались переходы между ЛДГ и ЭДГ и их динамические свойства. Исследование материалов с относительно высокой температурой Кюри, таких как гексаферриты или FePt, актуальных для построения современных (нано-) элементов микроэлектроники и спинтроники проводилось в [4 -6]. Отметим, что как раз в элементах ограниченных размеров (в частности, перемычках и мостиках, см., например, [7]) область существования ЛДГ несколько расширяется [8].

Целью настоящей работы является исследование устойчивости ЛДГ относительно перехода в ЭДГ методами теории ветвления [9]. Такой подход вводит ЭДГ не как точное решение нелинейных уравнений [2] (которое затем сравнивается по энергии с конкурирующей ДГ), но предлагает регулярную процедуру разложения уравнений по малому параметру, что позволяет подробно проследить как за возникновением ЭДГ, так и сделать определенные заключения об устойчивости ЛДГ.

Вместо трех компонентов намагниченности  введем вектор  ( зависящая от температуры намагниченность насыщения), модуль которого не сводится к постоянной. Материальные константы магнетика, см. ниже (1), определены для однородно намагниченного кристалла в отсутствие внешних полей, когда =1. В этом случае плотность энергии одноосного ферромагнетика с анизотропией типа “легкая плоскость” можно записать в виде [10]:

w = A + P + K + 2π                                    (1)

предполагая, что координата y  перпендикулярна плоскости ДГ x0z (штрих обозначает дифференцирование по y). В (1) последовательно входят следующие взаимодействия и их константы: A>0, P>0 –обменная жесткость и однородное обменное взаимодействие; K>0 – анизотропия типа “легкая плоскость” (0z – ось “трудного” намагничивания); магнитостатика в одномерном приближении, которая обеспечивает стабильность спинов относительно выхода из плоскости ДГ x0z (K<2π).

В случае my=0 уравнения =0 для намагниченности в безразмерной форме (y-> ΔE y, ΔE = (A/K)1/2) имеют вид:

(1 - ε)  + 2  = 0,                                                 (2.1)

(1 - ε)  + 2  - (1 - ε) = 0,.                             (2.2)

где параметр ε = 1-K/P. Для последующего существенны два типа ДГ, решений (2): 1) ЛДГ - отличен от нуля единственный компонент намагниченности mx=th(y/ΔL), где ΔL = (A/P)1/2 ; 2) ЭДГ – отличны от нуля компоненты mx=th(y/ΔE) и mz=ρ/ch(y/ΔE), где ρ= (1-K/P)1/2 и ΔE=(A/K)1/2. Сравнение поверхностных энергий ЛДГ σL =(8/3) (AP)1/2 и ЭДГ σE= 4(AK)1/2(1–K/(3P)) показывает предпочтительность ЭДГ в области K/P<1 [2].

Полагая ε=1-K/P малым параметром, ищем решения (2) в виде рядов

= ,                                                            (3. 1)

=  ,                                             (3. 2)

где =th(y) решение (2) для ЛДГ (порядок каждого члена по ε указывается верхним индексом в скобках). На первом этапе приходим к системе зацепляющихся уравнений

= -2 ,                  (4.1)

+ 2 ,                             (4.2)

=0                                                                    (5.1)

+ 1 - 2/ch2(y)                                                (5.2)

Отметим, что в состав выписанных эрмитовых операторов входят потенциалы типа Пешля-Теллера. Ввходит потенциал  -6/ ch2(y), который, помимо непрерывного спектра, поддерживает два дискретных уровня (из которых в последующем актуален только нижний ~ 1/ch2(y)). является особым (сингулярным) оператором в том смысле, что =0.  Аналогично, потенциал в таков, что поддерживает только один уровень

~1/ch (y), причем  также является сингулярным - =0.

Согласно теории ветвления [9] искомое решение (5.1) должно иметь вид =c/ch(y), где c неизвестная пока константа. Она определяется уравнением следующего приближения

= -2+

+.    (6)

Его левая часть также сингулярна -=0, причем новая константа c1 определяется уже уравнением более высокого порядка. Ограничиваясь (6) и положив =0 (оправдание последнего предположения см. ниже перед (8)), получаем из условия ортогональности 1/ch(y) правой части (6) уравнение разрешимости задачи (6):

=0,                              (7)

которое определяет с =и =/ch(y). Правая часть (6) теперь становится равной нулю, так что =с1/ch(y). Если  подставить в правую часть уравнения (4.1), то она тождественно обратится в нуль. Оставшееся однородное уравнение имеет решение вида ~1/ch2(y)~. Наличие в разложении (3.1) слагаемого  ~ означало бы возникновение малого смещения ДГ как целого в условиях, когда в энергии (1) нет возмущений, вызывающих такое изменение. Чтобы исключить подобное смещение, необходимо положить =0, что и было выполнено ранее.

Таким образом, в первом неисчезающем приближении получаем

= th(y),     =/ch(y).                            (8)

В точке ε=1- K/P =0 ЛДГ становится неустойчивой и от нее в область >0 отделяется малое возмущение~ Выражение (8) совпадает с точным решением для ЭДГ [2]. Можно показать, что все члены и  в рядах (3), начиная с n=1, обращаются в нуль, так что (8) справедливо для произвольных >0.

Рассмотрим в заключение устойчивость ЛДГ относительно малых возмущений вида m=(th(y)+δmx(y), 0, δmz(y)), вводя в (1) иную, чем ранее, безразмерную координату y ->y/ΔL  (ΔL = (A/P)1/2) и ограничиваясь  линейными по δmx,z(y) уравнениями. Тогда первое уравнение, выраженное через новую безразмерную координату, примет вид =0. Его решение ~1/ch2(y), см. (4.2), является модой малых смещений ЛДГ, что только указывает на безразличное положение ЛДГ на оси 0y. Второе уравнение:

=ε δmz(y),                                                                 (9)

где  совпадает с (5.2). В области метастабильности ЛДГ 0<ε<1 из условий при y->находим, что (9) обладает лишь неприемлемыми решениями в виде плоских волн с мнимыми волновыми числами k=i(K/P)1/2. В области ε<0 также имеются лишь экспоненциально расходящиеся волны с k=(ε - 1)1/2. Единственно приемлемое линейное решение уравнений устойчивости ~1/ch(y), с неопределенной амплитудой, существует лишь в рассмотренном выше случае ветвления ε=0, и оно определяет функциональный вид ответвляющейся ЭДГ в точке бифуркации, см. выражение (8).

Список литературы

[1]  Жирнов В.А. // См. в: Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. М.: Наука. 1982. С. 219.

[2]  Булаевский Л.Н., Гинзбург В.Л. // ЖЭТФ. 1963. T. 45. В. 3. С. 772-779.

[3]  Garanin D.A. // Physica A. 1991. V. A179. N 3. P. 467-492.

[4]  Koetzler J., Hartl M., Jahn L.// J. Appl. Phys. 1993. V. 73. N 10. P. 6263-6265.

[5]  Koetzler J., Garanin D.A., Hartl M., Jahn L. // Phys. Rev. Lett. 1993. V. 71. P. 177 -180.

[6]  Hinzke D., Kazantseva N., Nowak U., Mryasov O.N., Asselin P.,

Chantrell R.W  // Phys. Rev.B. 2008. V. B77. N 9. 094407. 7 pages.

[7]  Звездин К.А., Хвальковский В.А. //. ЖТФ. 2004, T. 74, В. 3. . С. 37-43.

[8]  Kazantseva N., Wieser R., Nowak U. // arXiv. 2005: 050105v1 [cond.-mat.]. 5 pages.

[9]  Вайнберг М.М., Треногин В.А. // Теория ветвления решений нелинейных уравнений. М.: Наука. 1969. С. 528

[10] Хуберт А. // Теория доменных стенок в упорядоченных средах. М.: Мир. 1977. С. 306.