Draft!

Устойчивость линейной и эллиптической доменных границ (ЛДГ и ЭДГ) в одноосном ферромагнетике типа “легкая плоскость”

( Г.Е. Ходенков

Институт электронных управляющих машин, Москва, Россия

E-mail:  angeline@mtu-net.ru

(Поступила в Редакцию    )

Показано, что статическая ЛДГ Жирнова (1958) становится неустойчивой и переходит в ЭДГ Булаевского и Гинзбурга (1963) в результате ветвления нелинейных уравнений намагниченности в критической точке. В рамках лагранжева формализма с учетом диссипации строятся феноменологические уравнения, учитывающие как сокращение модуля вектора намагниченности, так и различие продольного и поперечного времени релаксации составляющих намагниченности. Определены структуры движущихся ДГ, показана их устойчивость в линейном по слабому движущему полю приближении, отсутствие гофрировочной неустойчивости для ЛДГ, рассмотрены особенности линейных по полю подвижностей ДГ.

- Введение

Теоретически линейная доменная граница Жирнова [1] и эллиптическая Булаевского и Гинзбурга [2]  (ЛДГ и ЭДГ) в ферромагнетиках известны довольно давно. Однако их экспериментальная идентификация, изучение областей их существования и перехода между ними в материалах с относительно высокой температурой Кюри Tc, таких как гексаферриты или FePt, произошло значительно позднее [3 -5]. Именно подобные высокотемпературные материалы актуальны для построения современных (нано-) элементов микроэлектроники и спинтроники. В элементах ограниченных размеров (в частности, перемычках и мостиках, см. [6]) область существования ЛДГ несколько расширяется [7].

Специфика экспериментальных и теоретических исследований состоит здесь в том, что приходится принимать во внимание несколько добавочных обстоятельства [2]. Имеется две близко расположенные температуры Кюри TCE> TCH, где TCE – точка Кюри для намагниченности, направленной по “легкой” оси анизотропии, и  TCH - для намагниченности, направленной по “трудной” оси, а также два различных параметра релаксации этих намагниченностей. Также, происходит изменение модуля вектора намагниченности. Уравнения Ландау-Лифшица (ЛЛ), в которых модуль намагниченности сохраняется, а параметр затухания изотропен (в том числе и при учете его по Гильберту – уравнения ЛЛГ), оказываются недостаточными для описания указанной ситуации. В [8] было предложено описывать динамику ЛДГ и ЭДГ с помощью уравнений Ландау-Лифшица-Блоха (ЛЛБ), которые в дальнейшем были дополнены учетом шумов по Ланжевену во флуктуационных областях вблизи точек Кюри, уравнениями перехода энергии лазерного пучка в магнитную подсистему, что необходимо для исследования ультрабыстрого перемагничивания, см. [9 -11].

В настоящей работе на основе функции Лагранжа с учетом анизотропной диссипации по Релею проводится феноменологическое описание динамики ЛДГ и ЭДГ, допустимое вне флуктуационных областей вблизи TCE и TCH (им уделяется специальное внимание в [8-9]). Полученные уравнения движения намагниченности ближе по структуре к уравнениям ЛЛГ, чем к ЛЛБ (первые считаются более приемлемыми в динамических задачах, см. [12]). Результаты в случае одноосного ферромагнетика типа “легкая плоскость” сводятся к более компактным формулам, чем в обычно исследуемом случае “легкая ось”. Разделы 2-4 посвящены изучению структуры, статической и динамической устойчивости ЛДГ и ЭДГ.

- Генезис ЭДГ из ЛДГ

В настоящем разделе методами теории ветвления [13] показано, что ЛДГ в силу присущей ей внутренней структуры, при определенных значениях материальных параметров, становится неустойчивой относительно перехода в ЭДГ.

Предварительно введем вместо 3 компонентов намагниченности  вектор , где  зависящая от температуры намагниченность насыщения, и предполагается, что . Материальные константы магнетика определены для однородно намагниченного кристалла в отсутствие внешних полей, когда модуль  =1 [14]. Плотность энергии w одноосного ферромагнетика типа “легкая плоскость” запишем в виде

w = A  + P  + K  + 2 π    - ,       (1)

предполагая, что координата y  перпендикулярна плоскости ДГ x0z (штрих обозначает дифференцирование по y). В (1) последовательно входят следующие взаимодействия и их константы: A>0, P>0 –обменная жесткость и однородное обменное взаимодействие; K>0 – анизотропия типа “легкая плоскость” (0z – ось “трудного” намагничивания); магнитостатика в одномерном приближении и взаимодействие с внешним постоянным магнитным полем , смещающим ДГ вдоль оси 0y.

Ограничившись статическим случаем my=0 и =0, приведем сначала некоторые общие сведения, необходимые для последующего изложения. Из (1) получим следующие уравнения:

-A  - 2 P  = 0,                                                 (2.1)

-A  - 2 P  + K = 0,                                     (2.2)

которые допускают 3 типа возможных сепаратрисных решений:

- Линейная ДГ (ЛДГ), когда  my = mz =0:

mx=  th (y/ΔL ),         σL =(8/3) (A P)1/2,                                 (3.1)

где ΔL = (A/P)1/2 и  σL – поверхностная плотность энергии ЛДГ.

2. Эллиптическая ДГ (ЭДГ), когда  my = 0 и   K<P:

mx= sinφ(y),  mz = ρ cosφ(y),  ρ = (1-K/P)1/2, sinφ(y)=th (y/ΔE),

σE = 4(AK)1/2(1–K/(3P))),                                      (3.2)

где ΔE = (A/K)1/2, ρ – параметр сокращения длины намагниченности вдоль “трудного” направления 0z и  σE - поверхностная плотность энергии ЭДГ.

3. Блоховская 180 – градусная ДГ (БДГ), когда  my = 0:

mx= sinφ(y),  mz = cosφ(y),  sinφ(y)= th(y/ΔB),       σB = 4 (A K)1/2   (3.3)

где ΔB= ΔE и |m(y)|=1.

В рамках настоящей работы существенно, что энергия ЛДГ σL в области P>K превосходит энергию ЭДГ σE , а энергия БДГ σB > σE  и также

σB > σL  вплоть до P/K=9/4.

Возникновение ЭДГ выглядело бы несколько менее неожиданным, если бы оно появилось вследствие решения системы нелинейных уравнений (2) методом малых последовательных приближений. Реализовать такой подход можно, обратившись к теории ветвления решений нелинейных дифференциальных уравнений [13], в которой фигурируют разложения по дробным степеням малого параметра. Обезразмерив уравнения (2) заменой y-> ΔE y, где ΔE определено (3.2), и введя малый параметр  ε = 1-K/P<<1, приходим к уравнениям

- (1 - ε)  - 2  = 0,                                            (4.1)

- (1 - ε)  - 2  + (1 - ε)  = 0.                       (4.2)

Решения (4) ищем в виде рядов

= ,                                                      (5. 1)

=  ,                                      (5. 2)

где =th(y) – исходное решение (4) и порядок каждого члена по ε указывается верхним индексом (в скобках).

Отметим здесь, что  ветвление решения для ЛДГ в рамках другой, более сложной, чем (1) и  (4), модели магнетика исследовалось в [15].

Подставляя (5) в (4), приходим на первом этапе к системе зацепляющихся уравнений

= -2 ,                  (6.1)

+ 2 ,                             (6.2)

(+ (1 - 2/ch2(y))=0        (7.1)

+ 1 - 2/ch2(y)                                                (7.2)

Отметим, что в состав выписанных эрмитовых операторов входят  потенциалы типа Пешля-Теллера.  Ввходит потенциал  -6/ ch2(y), который, помимо непрерывного спектра, поддерживает два дискретных уровня (из которых в последующем актуален только нижний ~ const/ch2(y)). Важно отметить, что является  особым (сингулярным) оператором в том смысле, что =0.  Аналогично, потенциал в  (7.2) таков, что поддерживает только один уровень ~const/ch (y), так что оператор  также является сингулярным - =0.

Начнем рассмотрение с уравнения низшего порядка (7.1). Согласно теории ветвления [13] искомое решение (7.1) в силу перечисленных выше свойств должно иметь вид =c/ch(y), где c неизвестная пока константа. Она определяется уравнением следующего приближения

= -2 +

+.                (8)

Его левая часть также обладает свойством =0, причем новая константа c1 определяется уже уравнением более высокого приближения. Ограничиваясь (8) и положив =0 (оправдание последнего предположения см. ниже после (9)), получаем из условия ортогональности 1/ch(y) правой части (8) уравнение разрешимости вместе с его ненулевым решением для искомой константы с:

=0,     с = 1.        (9)

В точке =1- K/P =0 ЛДГ становится неустойчивой и от нее отделяется малое возмущение ~  ρ =<<1:

= ρ /ch(y),                                                             (10)

совпадающее, как и , со структурой ЭДГ (3.2). Если (10) подставить в правую часть уравнения (6.1) для , то она тождественно обратится в нуль. Оставшееся однородное уравнение имеет решение вида

const/ ch2(y)~const. Наличие в разложении (5.1) слагаемого  ~, означало бы возникновение малого смещения ДГ как целого в условиях, когда в энергии (1) нет возмущений (Hx=0), вызывающих такое изменение. Чтобы исключить смещение, необходимо положить const=0, т.е. =0, что и было выполнено ранее.

Таким образом, методом последовательных приближений показано, что ЭДГ возникает естественным образом в виде решения уравнений ветвления в точке P/K=1, где статическая ЛДГ теряет устойчивость. Это обстоятельство существенно в следующем разделе при анализе движущейся ЛДГ.

3.  Стационарная динамика ЛДГ

Динамика ЛДГ обычно рассматривается в рамках уравнения Ландау –Лифшица-Блоха [8-11] или нелинейного уравнения Ландау-Халатникова, см [16]. B настоящем и следующем разделах уравнения движения ЛДГ и ЭДГ строятся на основе общего формализма, использующего функцию Лагранжа  L =T - w  и функцию диссипации F.  Получающиеся уравнения

-  =0,                                                         (11)

(точка над символом здесь и повсюду ниже обозначает дифференцирование по времени t) по своей структуре ближе к уравнениям Ландау-Лифшица с затуханием в форме Гильберта, чем Блоха.

Начнем с обсуждения вида T, “кинетического” потенциала [14], входящего в функцию Лагранжа L.  В случае (y,t)=1 для указанной величины имеется известное представление

T = - ,                                                 (12),

где γ>0 - магнитомеханическое отношение (более общее представление см. в [17]). Если воспользоваться известной [12] функцией диссипации F = (Ms/(2γ), где ( - безразмерный параметр затухания Гильберта, то, как можно проверить, уравнение [m, (-)]=0 тождественно уравнению Ландау-Лифшица-Гильберта (ЛЛГ).

Хотя теперь условие (y,t)=1 не выполняется, ниже, как и в следующем разделе, в качестве исходной формы по-прежнему будет использоваться (12). Для одноподрешеточного ферромагнетика с энергией простейшего вида (1), такая форма с феноменологической точки зрения не вызывает возражений, но, конечно, не учитывает других возможных инвариантов, образованных из  компонентов  и mk .

С другой стороны,  изотропная модель диссипации по Гильберту F = (Ms/(2γ) очевидным образом требует обобщения. Необходимо разделить релаксацию  на продольную и поперечную части относительно m(y,t).  Это выполняется следующим образом:

F= ,                          (13)

где и - безразмерные константы продольной и поперечной релаксации.

Обратимся теперь к выводу уравнений движения (11), когда ЛДГ стационарно движется со скоростью V под действием постоянного поля Hx. Решение ищем в виде m(y)=(+, , ), где под y (повсюду, где это не может вызвать недоразумений) подразумевается локальная координата (y – Vt) в движущейся вместе с ДГ системе. В уравнения, как и ранее, введем безразмерную координату y-->ΔL y. Исходная структура ЛДГ в локальных координатах имеет вид = th(y), см. (3.1). Последующий вывод уравнений ограничивается первым порядком по малому параметру задачи, который пропорционален движущему полю~ Hx. Заметим, что как скорость ДГ V~ Hx, так и все ~ Hx; тогда как~ .

Оценим вначале вклады от  T и F, вносимые в уравнения движения (11):

=(-,  ,  )/(),

=-(, 0, 0).                                   (14)

Можно видеть, что в используемом линейном приближении =0. Вариации w находятся обычным образом, после чего можно записать уравнения первого порядка

= -  (Hx + ),                                (15.1)

- (1 – K/P)  = 0 ,                                      (15.2)

- (1 – 2π/P) = 0,                                     (15.3)

где оператор  имеет уже известный вид (6.2) и нулевое собственное значение (с.з) с собственной функцией (с.ф.) ~1/ch2(y); оператор  -(7.2) нулевое с.з., но имеет с.ф. ~1/ch(y); причем =.

Регуляризуем сначала уравнение (15.1), используя ортогональность 1/ch2(y) его правой части. На этом пути получаем скорость ЛДГ VL=- μL Hx, выраженную через линейную (низкополевую) подвижность [8]

μL= 3γΔL/2.                                                                   (16)

Подставив найденную скорость в правую часть уравнения (15.1), находим его регулярное решение  -динамическую поправку к структуре ЛДГ

mx(y)=th(y) + = th(y) + [1 + th2(y)].             (17)

Обратимся теперь к уравнениям (15.2-3), свойства операторов которых обсуждались ранее. Так как спектр оператора  неотрицателен, то уравнение для  не имеет в области существования ЛДГ  (1 – K/P)<0 ограниченных при y->  решений. Аналогичным образом,  не имеет ограниченных решений при (1 – 2π/P)<0. Это справедливо также в случае противоположных неравенств. Непрерывный спектр операторов имеет вид 1+k2, где k – волновое число, поэтому волновые числа - чисто мнимые, что приводит к неприемлемым экспоненциально нарастающим решениям. Оказывается, что статическая ЛДГ в ее области существования не имеет нетривиальных динамических поправок ~ Hx и поэтому =0.  Исключением является случай, когда неравенства переходят в  равенства: тогда становится возможным появление ответвляющихся решений, см. результаты раздела 2.

В заключение остановимся еще на вопросе об области применимости формулы (16) для подвижности ЛДГ. Поскольку поправки первого порядка =0, представляется, что эта область может быть несколько расширена. Будем искать решение уравнений (11) вида m(y,t)=(, 0, 0), что допускается энергией (1), кинетическим потенциалом и функцией диссипации (14). На этом пути сразу возникает уравнение Ландау-Халатникова

=  [2A  +4P (1 - ) mx + Ms Hx],                 (18)

которое имеет точное аналитическое решение вида  mx(y–Vt) [16] (заметим, что линейный результат (16) также следует из (18), см. [16]). Согласно [16] найденное точное нелинейное решение сохраняется вплоть до максимального критического поля Hc =8P/(33/2Ms), когда скорость достигает значения  Vc =6 ΔL γP/( Ms) (в обозначениях настоящей работы). Линейная зависимость скорости от поля (16) сохраняется примерно до середины приведенного выше диапазона, после чего зависимость V(Hx) становится более крутой.

Отметим также, что нелинейная зависимость скорости ЛДГ от поля [16], в отличие для известного решения Уокера для БДГ [18], не содержит участков с отрицательной  дифференциальной подвижностью. Это означает, что ЛДГ свободна от магнитной гофрировочной неустойчивости – прогибов плоскости ДГ [19] (спектральный анализ неустойчивости и вычисление ее инкрементов см. в [20]).

- Стационарная динамика ЭДГ

Динамику стационарно движущейся со скоростью V эллиптической ДГ (ЭДГ) будем описывать двумя угловыми переменными на сплюснутом по оси 0z  эллипсоиде вращения

mx = sin θ sin φ,  my = cos θ,  mz = ρsin θ cos φ.                    (19)

Здесь θ – полярный и  φ –азимутальный углы сферической системы координат являются функциями локальной координаты y -Vt,  ρ=(1-K/P)1/2 – параметр сокращения длины намагниченности по “трудному” направлению, введенный ранее – (3.2).  Решение возникающих уравнений ищем, как и в предыдущем разделе, в виде разложений по параметру Hx <<1

θ= π/2 + +…,    φ= φ(0)(y) +  +…,                   (20)

где φ(0)(y) определено (3.2), скорость ЭДГ V, , ~ Hx. Угловая параметризация в (19) выбрана с таким расчетом, чтобы переменные и  разделялись в уравнениях первого порядка. Как и в предыдущем разделе, обсудим вначале вклады кинетического потенциала и функции диссипации, а уже затем энергии (1) с учетом подстановки (19).

Подставим (19) в (12) и вычислим вариационные производные кинетического потенциала

(, ) = ρ(, ),       (21)

которые при ρ =1  совпадают с обычно используемыми. В первом порядке по Hx  вклад вносит только

= - ρV .                                          (22)

Вклад функции диссипации (13) более сложен – в динамику ЭДГ вносят вклады как продольное, так и поперечное затухание

=[ρ 2+(1-ρ 2)2sin2φ(0)(y)cos2φ(0)(y)],                 (23)

R() = .                                               (23.1)

Взяв теперь вариации и собрав все вклады в (11), приходим к двум уравнениям Лагранжа в угловых переменных (штрих обозначает дифференцирование по локальной координате):

+(2π/K-1)=,               (24.1)

δφ(y) =

,             (24.2)

= -+ Vφ(y)                                                                   (24.3)

S()=,                                                    (24.4)

Vφ(y) = -ρ 2 cos 2φ(0)  + (1 - ρ2)cos2 φ(0) (3 sin2 φ(0) - cos2 φ(0)).                    (24.5)

Из рассмотренных ранее свойств оператора следует, что неоднородное уравнение (24.1) имеет простое решение

= ,                                     (25)

конечное в области .  Отметим, что выражение (25) – единственный результат настоящей работы, в котором проявляется выбранный вид кинетического потенциала (12) (как можно проверить, (25) при ρ =1 совпадает с соответствующим результатом для БДГ).

Следующее уравнение (24.2), также как и все остальные, является самосопряженным. Оператор в его левой части при ρ=1 совпадает с (7.2) , при ρ=0 – замена δφ(y)=ch(y)δm(y) с точностью до общего множителя 1/chy переводит его в оператор ЛДГ , cм. (6.2). Можно указать симметричный нижний дискретный уровень: его собственное значение равно нулю, а собственная функция не зависит от ρ и имеет простой вид ~ 1/ch(y). Условие её ортогональности правой части уравнения определяет зависимость скорости ЭДГ от движущего поля VE =- μE Hx через подвижность

μE= 2γΔE /(+ f(ρ, αr) ).                                                (26)

Безразмерная функция f(ρ, αr) имеет довольно громоздкий вид:

f(κ, αr) = =

+αr (27)

где=/и параметр ρ=(1-K/P)1/2 <1 представлен через β= arcsin ρ (0< β<π/2).

На рисунке 1 представлены зависимости безразмерных подвижностей ЛДГ μL/μB = (3/(2))(K/P)1/2, см (16),  в области P<K и ЭДГ μE/μB  в области P>K , где

μB= γΔB /-                                                                         (28)

подвижность 180-градусной БДГ, см., например, [12]. В точке сопряжения P=K (ρ —>0+, —>0+) подвижности непрерывны, но их первые производные терпят излом. С приближением справа к критической точке функция

=                          (29)

начинает сильно зависеть от параметра =/; при =1 меняется знак производной от (29) по P/K.,  см. рис. 1. Когда P/K —>∞, отношение μE/μB —>1; в свою очередь, при P/K —>0 величина μL/μB —>1.

Завершает исследование уравнения (24.2) его регуляризация путем подстановка найденного значения скорости ЭДГ в правую часть:

=

.                    (30)

Решения (30) симметричны по локальной координате y; из них на рис. 2 приведены два численных решения, оба отвечающие отношению констант затухания =/=10, но с различающимися ρ. Показательно, что с уменьшением ρ (приближением структуры ЭДГ к ЛДГ) структурные возмущения нарастают и происходит делокализация решения (в пределе блоховской ДГ ρ—>1 решение принимает простой вид ~1/ch(y)).

5.  Заключение

Основные результаты настоящей работы сводятся к следующему. В разделе 1 методами теории ветвления показано, что ЭДГ возникает на фоне ЛДГ как малое нелинейное возмущение (10) в критической точке, где поверхностная энергия ЛДГ (3.1) сравнивается с энергией ЭДГ (3.2). В разделе 2 сформулированы лагранжевы уравнения (11), которые учитывают несохранение модуля намагниченности и анизотропию функции диссипации (13) и структура которых ближе к уравнениям Ландау-Лифшица-Гильберта, чем Ландау-Лифшица-Блоха. На основании полученных уравнений в разделах 3-4 исследована структура и устойчивость ЛДГ и ЭДГ в движущем магнитном поле. На этом пути показано, что линейное по движущему полю приближение для скорости ЛДГ (16) обладает более широкой применимостью, чем можно было бы предполагать. На рис.1 представлена зависимость подвижностей ЛДГ и ЭДГ от критически важного параметра P/K, см. (1). Существенное искажение структуры ЭДГ по мере приближения ее параметров к ЛДГ отображено на рис.2.

Список литературы

[1]  В.А. Жирнов. (1958). См. в: Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Электродинамика сплошных сред. Наука, М. (1982). С. 219.

[2]  Л.Н. Булаевский, В.Л. Гинзбург. ЖЭТФ 45, 772, (1963).

[3] J. Koetzler, M.Hartl, L.Jahn. J. Appl. Phys. 73, 6263 (1993).

[4] J. Koetzler, D.A. Garanin, M.Hartl, L.Jahn. Phys. Rev. Lett. 71, 177 (1993).

[5] D. Hinzke, N. Kazantseva, U. Nowak, O.N. Mryasov, P. Asselin,                     R.W.Chantrell.  Phys. Rev. B77, 094407, 7 pages (2008).

[6] К.А. Звездин, В.А. Хвальковский. ЖТФ 74, 37, (2004).

[7] N. Kazantseva, R. Wieser, U. Nowak. arXiv: 050105v1 [cond.-mat.], 5 pages (2005).

[8]  D.A. Garanin. Physica A179, 467, (1991).

[9]  O. Chubykalo-Fesenko, U. Nowak, R.W. Chantrell, D. Garanin.  Phys. Rev. B74, 094436, 5 pages (2006).

[10] U. Atxitia, O. Chubykalo-Fesenko, N. Kazantseva, D. Hinzke, U. Nowak, R.W. Chantrell. Appl. Phys. Lett. 91, 232507, 3 pages, (2007).

[11] D. Hinzke, U. Nowak, R.W. Chantrell, U. Atxitia, O. Chubykalo-Fesenko.  Phys. Rev. B77, 184428, 7 pages (2008).

[12] А.Малоземов, Дж. Слонзуски. Доменные стенки в материалах с ЦМД. Мир, М. (1982). 382 с.

[13] М.М. Вайнберг, В.А. Треногин. Теория ветвления решений нелинейных уравнений. Наука, М. (1969). 528 с.

[14] А. Хуберт. Теория доменных стенок в упорядоченных средах. Мир, М. (1977). 306 с.

[15] А.А. Бульбич, Ю.М. Гуфан. ЖЭТФ 94, 121, (1988).

[16] Г.Е. Ходенков. Письма в ЖТФ 26, 86, (2000).

[17] Б.А. Иванов, Н.Е. Кулагин. ЖЭТФ 126, 1479, (2004).

[18] N.L. Shryer, L.R. Walker. J. Appl. Phys. 45, 5406, (1990).

[19] J.C. Slonczewski. Intern. J. Magnetism 2, 85, (1972).

[20] Г.Е. Ходенков. Письма в ЖТФ 29, 62, (2003).

Рис. 1 к статье Г.Е.Ходенкова «Устойчивость линейной и эллиптической доменных границ (ЛДГ и ЭДГ)...»

Рис. 2 к статье Г.Е.Ходенкова «Устойчивость линейной и эллиптической доменных границ (ЛДГ и ЭДГ)...»

Подписи к рисункам статьи Г.Е.Ходенкова

“Динамика линейной и эллиптической доменных границ (ЛДГ и ЭДГ) в одноосном ферромагнетике типа “легкая плоскость”

Рис.1.

Рис. 2.  (1)- Типичные симметричные по y решения (30) при указанных двух значениях ρ (=10).  (2) и (3)- Потенциалы и правые части (30) соответственно.

Устойчивость линейной и эллиптической доменных границ (ЛДГ и ЭДГ) в одноосном ферромагнетике типа “легкая плоскость”

Г.Е. Ходенков

Автореферат

Показано, что статическая ЛДГ Жирнова (1958) становится неустойчивой и переходит в ЭДГ Булаевского и Гинзбурга (1963) в результате ветвления нелинейных уравнений намагниченности в критической точке. В рамках лагранжева формализма с учетом диссипации строятся феноменологические уравнения, учитывающие как сокращение модуля вектора намагниченности, так и различие продольного и поперечного времени релаксации составляющих намагниченности. Определены структуры движущихся ДГ, показана их устойчивость в линейном по слабому движущему полю приближении, отсутствие гофрировочной неустойчивости для ЛДГ, рассмотрены особенности линейных по полю подвижностей ДГ.

Адрес для переписки:

При необходимости переписки с автором прошу использовать адрес, приводимый ниже (а не адрес, указываемый в сопровождающей статью документации):

Ходенков Герман Ефимович

111558 Москва, Федеративный проспект, д.41, кв. 53

Тел.: 303-30-86

E-mail: angeline@mtu-net.ru