СПЕКТР ДИСКРЕТНОЙ ДОМЕННОЙ ГРАНИЦЫ В СИЛЬНОАНИЗОТРОПНОМ ОДНООСНОМ ФЕРРОМАГНЕТИКЕ

ФММ, 1996, 82 (3), 5763

Г.Е. Ходенков

Рассматривается спектр дискретной ДГ, в которой изменение направления спинов на 1800 происходит скачкообразно между двумя соседствующими атомными слоями.  Дополнительно к известной локализованной на подобной ДГ моде обнаружена еще одна локализованная мода, также лежащая ниже дна зоны объемных спиновых волн.  Вычислено  поле коэрцитивности ДГ (пиннинга), которое вблизи порога устойчивости ДГ имеет характерную корневую особенность по превышению константы анизотропии над пороговым значением.

С увеличением константы одноосной анизотропии уменьшается толщина доменной границы (ДГ) и наступает момент, когда она сравнивается с постоянной решетки. В этих условиях обычно используемое континуальное приближение становится неприменимым и требуется учет дискретности атомных спинов. Подобная ситуация может иметь место в некоторых сильноанизотропных редкоземельных соединениях (укажем, например, [1]), наноструктурных мультислоях, сходная ситуация возникает в теории изинговских магнетиков (см., в частности,   [2 ] ) и др. Помимо указанных выше причин, изучение подобных дискретных ДГ  представляет интерес и с точки зрения повышения плотности записи информации в магнитных средах.

Характерным для рассматриваемого случая является возможность существования  ДГ,  разворот спинов в которой на 1800 происходит скачком: между двумя соседствующими атомными плоскостями. Условия устойчивости подобной ДГ и ее спектр выяснялись в [35], квантовые поправки  в [6]. Конечно, такая "скачкообразная" ДГ устойчива, только если константа одноосной анизотропии превышает некоторое критическое значение, пропорциональное величине обменного интеграла.

В устойчивой области указанная 1800 дискретная ДГ, хотя и имеет локальную моду спектра, лежащую ниже дна зоны объемных спиновых волн, но, в отличие от своего континуального аналога [7], частота этой локальной моды не равна нулю. Закрепление ДГ на потенциальном барьере дискретных спинов (пиннинг) преодолевается наложением внешнего магнитного поля. Критическое значение этого поля, при котором становится возможным смещение ДГ и которое можно отождествить с полем коэрцитивности, вычислялось численными методами в [3].

В настоящей работе изучается спектр дискретной 1800 указанного скачкообразного вида. Показывется, что дополнительно к определенной в  [45] локализованной на ДГ моде имеется еще одна локализованная мода, также лежащая ниже дна зоны объемных спиновых волн. Вблизи порога устойчивости во втором порядке теории возмущений вычисляется  поле коэрцитивности ДГ.

Рассмотрим  одномерную систему классических дискретных спинов , где   векторы единичной длины, направление которых меняется вдоль одного из пространственных направлений (в зависимости от величины однократного индекса (<<(). Энергия системы имеет вид

. 			(1)

Здесь, первый член справа представляет обменную энергию, J положительный обменный интеграл, причем суммирование производится только по ближайшим соседям. Второй  энергию одноосной анизотропии с константой K>0, третий  зееманову энергию в магнитном поле Hz, направленном по оси z и коллинеарном оси анизотропии (g  фактор Ланде, (  эффективный магнитный момент).

В дальнейшем будем использовать следующее представление для единичных векторов

= sinsin,  = cos, =sincos, 			(2)

подразумевая, что спины в ДГ изменяются вдоль оси 0y. Векторные уравнения движения для них имеют вид

(3)

где h  постоянная Планка,  безразмерная константа анизотропии, =g( Hz/2JS  безразмерное магнитное поле.

В нулевом приближении, так что из уравнения равновесия  получаем (полагая временно =0)

sin( )  sin(  ) +sincos =0,			(4)

Из (4) имеем "скачкообразное"  решение для 1800 ??:

=0 (j(0)  и =( (j(1) 					(5)

(положение скачка спинов можно выбрать произвольно, но в данном случае выбрана ДГ, в которой скачок  происходит между плоскостями j=0 и j=1). Заметим, что структура (5) не допускает перехода к континуальному пределу.

Спектр. Устойчивость решения (5) может быть определена на основании исследования его спектра малых колебаний. Подставляя (2) в (3), с использованием разложений =+(cos (t и =(/2+(sin(t получаем уравнения для малых амплитуд гармонических по времени колебаний (,

(<<1:

(6)

где безразмерная частота =(h/4(JS. В эти уравнения входят разностные операторы

(+2) (    +2(  ) (),		(7.1)

(+2) (  ( (  2( 2( ,			(7.2)

в которых  символ Кронекера. Выписанные операторы имеют структуру, типичную для теории точечных дефектов в кристаллической решетке. Наряду с локальными модами, которые будут исследоваться ниже, уравнения (7), как это сразу можно найти, рассматривая области j<0 и j>1, имеют зону объемных спиновых волн

=  + 2  2cos k,					(8)

где волновое число k (измеряемое в единицах 1/a, где а  постоянная решетки) заключено в пределах (( k ((.

Требуемые решения разностных уравнений (6) находятся с помощью дискретного преобразования Фурье

(9)

причем в пределе числа частиц  суммы заменяются на интегралы

.					(10)

( мнимая единица).  Решения уравнений (6) имеют вид

(+(=			(11.1)

( (= .			(11.2)

Полагая в  (11) j=0,1, получаем однородную линейную систему четвертого порядка  для амплитуд Равенство нулю ее определителя дает уравнение для частот локальных колебаний . Если ввести новые переменные и , то система четырех уравнений распадается на две независимые системы второго порядка

+  = [ + ]  ,					(12.1)

=  [ +  ] 					(12.2)

и

+  = 2[   ] +[   ],		(13.1)

= 2 [   ] + [     ].		(13.2)

В этих уравнениях (после предельного перехода к  по (10))

(14)

где  дается (8). Для последующих оценок требуются значения следующего известного интеграла

(15)

Неравенство |a|>|b|, т.е.   + 2 > 2, выделяет область, в которой находятся локальные моды, лежащие ниже дна зоны объемных спиновых волн (8).

Обращаясь к системе (12), находим для нее дисперсионное соотношение

,				(16)

которое с помощью (15) преобразуется в алгебраическое уравнение

(17)

имеющего корни

(18)

Два положительных корня, как можно убедиться, лежат ниже дна зоны объемных спиновых волн .

Нижняя мода вещественна при выполнении неравенства >4/3, которое было получено в [35] и которое служит критерием устойчивости 1800 "скачкообразной" ДГ (5). Сравнение значения верхней локальной моды с результатами указанных работ невозможно, так как она в них не фигурирует. Отправляясь от уравнений движения (3), авторы [45] переходят в локальную систему отчета спинов и используют непосредственный способ решения возникающих уравнений, не вводя полного дисперсионного уравнения типа (16). Вблизи критического значения моды имеют вид

=  ,	     	.				(19)

Напомним, что здесь частоты измеряются в единицах  h/4(JS, а безразмерный параметр равен отношению константы анизотропии K к обменному интегралу J. С удалением параметра от критического значения 4/3 частоты (19) монотонно возрастают. Вопрос о поведении ДГ (5) ниже точки перехода рассматривался в [5].

Подстановка значений (19) в уравнения (12) позволяет определить с помощью интеграла (15) соответствующие собственные функции

(=[    ] ,					(20.1)

(=[  +  ]  (                     		 	(20.2)

Собственные функции для верхней локальной моды  имеют аналогичный, хотя и более громоздкий вид: они являются алгебраическими комбинациями двух двух вещественных величин  < 1, где  в степенях |j| и |j1|.

Обращаясь теперь к системе уравнений (13), отметим только, не приводя аналогичных вычислений, что корни ее дисперсионного уравнения полностью совпадают с корнями (18) системы уравнений (12). Таким образом,  частоты (18) являются вырожденными  факт, который в применении к , отмечается в [4]. В этой же работе (см. также [8] ) показано, что указанное вырождение для нижней моды снимается слабым возмущением  энергии (1) от одномерной магнитостатической энергии 2(. При этом мода (19)  расщепляется на две: ее нижняя ветвь остается "мягкой" и имеет тот же вид, но  с несколько иным значением численного коэффициента. Вторая ветвь  не обращается в нуль, но остается малой в меру малости возмущения. Порядок величины расщепления  отношение магнитостатической энергии к энергии анизотропии.  Слабое возмущение магнитостатического характера будет приводить, конечно, лишь к незначительному расщеплению определенной в настоящей работе верхней локальной моды (19).

Коэрцитивность. Остановимся теперь на учете внешнего магнитного поля  Hz, входящего в энергию (1), в предположении его слабости. Это поле вносит в правые части выражений (7) возмущение = , где (j(1)= и (j(0)=, где =g(/2JS. Применение дискретного преобразования Фурье (9) приводит в данном случае к интегральным разностым уравнениям, которые разрешить не удается. Поэтому анализ влияния поля на спектр и вычисление коэрцитивности (численные результаты см., в [3]) проведем в рамках теории возмущений.

Если ДГ (5) находится в области устойчивости  >4/3, то действие поля  приводит, изза возникающей неустойчивости одного из доменов, к

"размягчению"  локальных мод (19). Из двух выражений (7) действие поля будет сказываться наиболее сильно на  первом из них (7.1), так как второе, строго говоря, должно содержать упоминавшийся выше положительный вклад магнитостатической энергии. Поэтому можно ограничиться определением условий возникновения нулевого собственного значения ( разностного уравнения

( ( = 2[(+2) (    +2(  ) ()]+(, 										                 		(21)

которое  обобщает (7.1) на учет возмущения , вид которого приводился выше. Отметим здесь, не приводя соответствующего вывода, что оператор (7.2)  без учета магнитостатического вклада имеет собственные значения, совпадающие с решением невозмущенной задачи (21), хотя собственные функции и не совпадают.

Как можно убедиться,  невозмущенной задаче (21) отвечают следующие ортонормированные функции, соответственно, дискретной и непрерывной частей спектра:

=  4/3,    =     ;  				(22.1)

(k) =  + 2  2cos k,                                                                          (22.2)

(k) =  , .

Здесь амплитуды прохождения T(k) и отражения R(k) волны объемных спиновых волн равны

.                           		(23)

В отличие от своего континуального аналога [7] собственная функция непрерывной части спектра в дискретном случае не является безотражательной (функция (22.2) имеет отраженную волну). 	Поправка первого порядка  по теории возмущений к основному дискретному уровню (22.1) строго равна нулю

.                                                        (24)

Во втором порядке имеем следующее условие устойчивости ДГ:

+  ( 0.                                 (25)

Напомним, что поправка второго порядка к основному уровню энергии всегда отрицательна. Вычисления, использующие (22), с суммированием геометрических прогрессий и использованием интеграла (15) позволяют получить вместо (25) неравенство

2( 4/3)  (39/128)  ( 0.                                                     (26)

Конечно, полученное выражение справедливо лишь при незначительном превышении безразмерной константы анизотропии  над порогом 4/3. Но, тем не менее, оно показывает, что понижение нижнего уровня спектра (19) зависит квадратично от внешнего поля. С другой стороны, (26) позволяет также определить величину поля коэрцитивности вблизи порога

,       					(27)

которое имеет характерную корневую особенность. Строго говоря, при выполнении условия  статическая ДГ (5) испытывает лишь перестройку своей структуры.  Поступательное движение ДГ (в силу отмечавшейся необходимости учета во втором из выражений (7) малого положительного члена магнитостатического происхождения) может возникнуть и несколько позднее. Магнитостатическое взаимодействие приводит к тому, что величина порога 4/3 под радикалом в (27) незначительно возрастает: на величину отношения энергии магнитостатического взаимодействия к энергии анизотропии. Это означает, что перед переходом к свободному движению ДГ проходит узкую область структурной неустойчивости того же порядка.

В заключение перечислим основные результаты настоящей работы. В условиях превышения энергии анизотропии над обменной энергией 1800 ДГ имеет дискретную структуру (5), в которой изменение поворота спинов на 1800 происходит между двумя соседствующими атомными слоями [35]. Проведенное исследование спектра малых колебаний такой ДГ в условиях ее устойчивости обнаруживает дополнительную локализованную на ДГ моду  (19). Эта мода расположена ниже дна зоны объемных спиновых волн (8), но в точке потери ДГ устойчивости она, в отличие от ранее известной моды (19) [34],  не обращается в нуль. При наложении внешнего магнитного поля, приводящего к смещениям ДГ, происходит понижение частот локальных мод. Вблизи порога неустойчивости ДГ вычислено ее поле коэрцитивности (пиннинга) (27), превышение которого по внешнему полю приводит к смещениям ДГ.

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, грант N 950205498а.

Институт электронных                                                                              Поступила в редакцию

управляющих машин

Москва

ЛИТЕРАТУРА

1. Szymczak R., Szymczak H., Gorge B., Lemaire R. Low temperature domain structure in .  J. Magnetism and Magnetic Materials, 1987, 66, N 1 ,

p. 816.

2. Henkel M., Harris A.B., Cieplak M. Domain walls in the quantum transverse Ising model.  Phys. Rev., 1995, B 52, N 6, 43714388.

3. Van den Broek J.J., Zijlstra H. Calculation of intrinsic coercivity of magnetic domain walls in perfect crystals.  IEEE Trans. on Magnetics, 1971, MAG7, N 2, p. 226230.

4. Niez J.J., Averbuch P.G., Fanton J.C., Lajzerowicz J.  Magnetic excitations of a narrow domain wall. Effect of the pole field.  J. Phys. C: Solid State Phys., 1978, 11, N 15, p. 37153730.

5. Lajzerowicz J., Niez J.J. Phase transition in a domain wall.  J. de Physique, 1979, 40, N  7 , L165L169.

6. Cantoni G.T. ,Schilling  R. Quantum corrections for narrow domain wall.

J. Phys. C: Solid State Phys., 1980, 13, N 28, p. 52635271.

7. Winter J.M. Bloch wall excitations. Application to nuclear resonance.

Phys. Rev., 1961, 124, N 2, p. 452459.

8. Ray D. Localized modes in narrow domain wall ferromagnet.   J. Phys. C: Solid State Phys., 1980, 13, N 2, p. 249251.