ФММ. 2000, 89 (2), 11-17

ЗНАКОВАЯ АСИММЕТРИЯ СКОРОСТИ ДОМЕННЫХ ГРАНИЦ

С НАРУШЕННОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СИММЕТРИЕЙ

В ФЕРРОМАГНЕТИКАХ

Г.Е.Ходенков

Институт электронных управляющих машин, Москва

Поступила в редакцию

Отсутствие определенной пространственной симметрии в структуре движущейся под действием постоянного внешнего магнитного поля доменной границы (ДГ) приводит к появлению знаковой асимметрии скорости - четных по полю членов в разложении скорости ДГ. Дана оценка этого эффекта для различного типа ДГ (900, 710, 1090 и 1800), существующих в ферромагнетиках с кубической анизотропией. Во втором порядке по полю задача сводится к квадратурам.

Введение

Важнейший динамический параметр доменной границы (ДГ) в ферромагнетике - зависимость ее скорости от внешнего движущего магнитного поля H. В кристаллах с высокой магнитной симметрией в постоянных полях справедливо соотношение

(H) = -(-H).                                                     (1)

В частности, соотношение (1) справедливо в высокосимметричном случае одноосного ферромагнетика. Известные точные решения нелинейных уравнений Ландау-Лифшица для движущейся в постоянном магнитном поле 1800 ДГ (стационарный режим Уокера [1] и нестационарный режим торцевой ДГ [2] ) удовлетворяют (1). Анализ стационарной динамики ДГ при наличии в базисной плоскости одноосного ферромагнетика внешнего постоянного поля [3] также не обнаруживает нарушения (1).

Переходя к вопросу о нарушении соотношения (1), т.е. возникновении знаковой асимметрии скорости ДГ, исключим такие тривиальные причины, как пространственные неоднородности магнетика и внешнего магнитного поля. Другая, менее очевидная, причина - пространственно однородные, но переменные осциллирующие поля - вызывает, при определенных условиях, достаточно давно известное явление - однонаправленное поступательное перемещение ДГ, так называемый дрейф ДГ [4].

Строгое решение задачи о дрейфе в рамках уравнений Ландау-Лифшица во втором порядке по внешним осциллирующим магнитным полям для ДГ в одноосных ферромагнетиках было дано в [5], [6] (первоначальная теория принадлежит Шлеманну - см. [4]). В дальнейшем аналогичные теории, использующие усреднение по периоду осциллирующего поля, были построены и для ряда других случаев (см., например, [7], [8]). Общая особенность перечисленных теорий состоит в том, что, если провести переход к нулевой частоте внешнего поля до операции усреднения по осцилляциям поля, то скорость дрейфа первоначально покоившейся ДГ оказывается равной нулю. Напротив, механизмы, нарушающие (1) в постоянных полях, автоматически приводят к дрейфу, но, в отличие от [5-8], сохраняют конечное значение скорости ДГ в пределе нулевой частоты.

Принципиальной причиной нарушения (1) в постоянных полях может явиться понижение пространственной симметрии движущейся ДГ относительно неподвижной, что особенно вероятно в кристаллах с достаточно низкой магнитной симметрией. Общий теоретико-групповой анализ возможных вариантов понижения симметрии движущихся ДГ был выполнен в [9]. Прямое исследование устойчивости ДГ и солитонов, проведенное в [10 -11], показало, что, в ряде случаев, действительно имеет место различие предельных скоростей этих объектов при их движении в прямом и обратном направлениях. Существенно отметить однако, что указанные результаты относятся только к свободному движению ДГ и солитонов; внешнее поле, которое само может вносить вклад в понижение симметрии, и диссипация энергии не учитывались.

В настоящей работе исследуется эффект знаковой асимметрии скорости для одномерных ДГ различных типов - 900, 710, 1090 и 1800, существующих в кубических ферромагнетиках. Особое внимание уделено материалам с отрицательным значением константы кубической анизотропии, среди которых, в первую очередь, необходимо указать на иттриевый феррогранат (ИФГ). Именно в ИФГ была обнаружена большая группа «асимметричных» эффектов: зависимость спектра пристеночных магнонов от знака скорости ДГ (и обратное влияние) [12], дрейф блоховских линий в ДГ [13], генерация и однонаправленное движение ДГ [14]. Однозначная интерпретация перечисленных выше и других эффектов в настоящее время отсутствует, и их описание, по-видимому, не укладывается в рамки какого-либо одного общего механизма.

В [15] для 1800 ДГ был предложен механизм знаковой асимметрии скорости и дрейфа, основанный на том хорошо известном факте, что реальная 1800 ДГ в ИФГ, состоящая из 71( и 109( участков, не обладают определенной пространственной симметрией. (Ранее на необходимость учета этого обстоятельства указывалось в экспериментальной работе [16].) В настоящей работе будет показано, что для изолированных 71( и 109( ДГ в ферромагнетиках с отрицательным значением константы кубической анизотропии и для 90( ДГ - в ферромагнетиках с положительным значением анизотропии существует дополнительный по отношению к [15] аддитивный механизм нарушения (1). Движущее магнитное поле непосредственно воздействует на спины в одном из доменов, что меняет граничные условия и понижает динамическую симметрию ДГ.

Основные уравнения и соотношения

В качестве исходных ниже рассматриваются одномерные уединенные ДГ, имеющие в статическом пределе одну угловую степень свободы. Плоскость ДГ xz совпадает с плоскостью разворота спинов вдоль нормали к плоскости ДГ - оси y. Безразмерную плотность энергии w, отнесенную к константе кубической анизотропии  и выраженную через единичные векторы намагниченности , выберем в виде

w  =   +  +  -  .                                     (2)

В правую часть (2) входят энергии неоднородного обменного взаимодействия, анизотропии , размагничивания (, M - модуль вектора намагниченности) и энергия во внешнем магнитном поле , направленном по одной из осей легкого намагничивания ( измеряется в единицах поля анизотропии , расстояния вдоль y - в единицах , где A - обменная жесткость).

Величина состоит из двух частей - одноосной и кубической анизотропии

= - +,                                            (3)

где b>0 - константа одноосной анизотропии магнитоупругого происхождения, отнесенная к ,  - плотность энергии кубической анизотропии, вид которой зависит от знака . В случае положительного знака :

= +,                                                (4.1)

и оси системы координат, использованной в (2 - 4.1), направлены по ребрам куба элементарной ячейки. В случае отрицательного знака - векторы намагниченности в доменах ориентированы вдоль направлений <111>, а плоскости ДГ - совпадают с одной из 6 эквивалентных диагональных плоскостей кубической решетки. Пусть, для определенности, легкая ось намагничивания - [111] и ось z коллинеарна с ней; нормаль к плоскости ДГ (ось y) - [10]; ось x, лежащая в плоскости ДГ, - [112]. Эти направления определяют локальную систему координат, в которой должна быть записана плотность энергии (2) ( фактически требуется преобразовать только ).Преобразование осуществляется изменением знака перед (4.1) и заменой m ( R m, где матрица поворота

.    		                        (5)

Энергия кубической анизотропии в случае отрицательного знака константы имеет вид

=  /12 +       .    (4.2)

Вклады кубической анизотропии представлены в таком виде, чтобы явно подчеркнуть возможность образования 900 и 710/1090 ДГ () или подобных же участков в 1800 ДГ (когда b(0), а также блоховский характер ДГ в исходном состоянии.

Уравнения движения намагниченности запишем в угловых переменных  ,  :

,          ,           (6)

в которых ( - параметр затухания Гильберта и время измеряется в единицах  ((>0 - магнитомеханическое отношение). Стационарное решение (6) ищем в виде рядов по слабому внешнему полю :

,        ,         ,           (7)

где  - скорость ДГ и , по предположению, все функции зависят только от локальной координаты  (обозначаемой далее также через y). Ищутся ограниченные при решения (6) с обращающейся в нуль производной по y, которые удовлетворяют следующим граничным условиям:

т.е.     ,                          (8.1)

а значения угла  определяются из уравнений , т.е.

.                                         (8.2)

В нулевом приближении по полю  движущаяся ДГ сохраняет свою статическую форму: разворот спинов происходит в плоскости , а зависимости  определяются решениями уравнения

,                                             (9)

которое, в силу автономности, имеет первый интеграл

.                                                       (10)

Для определенности знак производной  выбран положительным; постоянная C для уединенных ДГ выбирается из условия (ниже повсюду C=0).

Уравнения первого порядка имеют вид

,                                                         (11.1)

.                                                                          (11.2)

В уравнения входят операторы

,       ;                              (12.1)

,                                                                (12.2)

Оператор совпадает с оператором, входящим в уравнение для линейной вариации  уравнения (9), поэтому V(y) = (1/2). Вновь используя (9), получаем V(y) = , что и дает V(y) в (12.1). Представление (12.1) показывает, что оператор является особым - , где ядроопределено (10). Во втором операторе  все потенциальные члены порядка единицы опущены, так как в обычных кубических ферромагнетиках Q<<1 (так, в ИФГ Q(1/20, в Fe Q(1/30).

Обратимся сначала к уравнению (11.1). Так как оператор особый, то убывающее при  решение существует, если  ортогонально правой части (11.1). Это условие определяет скорость ДГ в первом приближении по внешнему полю:

,                               (13)

где <...> обозначает, здесь и в дальнейшем, интеграл по dy в бесконечных пределах от заключенной в угловые скобки величины. После подстановки (13) в правую часть уравнения (11.1) оно становится корректным.

Уравнение (11.2), в свою очередь, имеет очевидное решение

,                                 (14)

которое имеет первый порядок малости по , обращается в нуль при  и при Q функционально не сильно отличается от . С его помощью в адиабатическом приближении можно обычным образом представить плотность массы ДГ как

< >  .                                            (15)

Переходя к вычислению искомой квадратичной поправки к скорости ДГ, заметим, что для этого уже достаточно уравнения первого порядка (11.1) и уравнений второго порядка выписывать не нужно. Это становится очевидным, если воспользоваться уравнением баланса для плотности энергии (2), следующим в силу уравнений (6):

.                             (16.1)

Его интегральная форма в стационарном случае, когда , принимает форму

,                                   (16.2)

где  - «магнитное давление» на ДГ. Перейдем к оценке параметров, входящих в основную для дальнейшего формулу (16.2).

Магнитное давление определяется с помощью уравнения (8.2) и, с точностью до второго порядка малости по полю, может быть представлено в виде

(17.1)

(в случае 1800 ДГ, конечно, ). Из (8.2) разложением по  получаем

,                                (17.2)

.                  (17.3)

После обращения к разложениям (7) очевидно, что квадратичная поправка другого типа определяется вкладом интеграла <>~Hz в (16.2), так как, согласно (11.2),~ ~ . С учетом изложенного запишем (16.2) в размерном виде с точностью по  включительно

.                          (18)

Напомним здесь, что ( =  - параметр ширины ДГ, ( - магнитомеханическое отношение, - внешнее движущее магнитное поле, =2|K1|/M- поле анизотропии, ( - параметр затухания Гильберта, величина  - не зависит от внешнего магнитного поля. Знаковая асимметрия скорости определяется двумя аддитивными вкладами: «внешним» ~ , см. (17.2-3), и «внутренним» ~ . Для вычисления последнего нет необходимости интегрировать уравнение (11.1), так как задача сводится к квадратурам.

Действительно, рассмотрим уравнение (11.1), в правую часть которого подставлено выражение (13) для скорости. Вводя переменную  и обозначая, после сокращения на , правую часть через f((0(y)), получаем регуляризованное уравнение

(19)

в котором . Умножим обе стороны (19) на и проинтегрируем обе части по dy в пределах от - до y. Интегрируя по частям с учетом того, что ,  и т.д. (( ( может стремиться и к постоянной), получаем

,                                  (20)

.                                   (21)

Интегрируя (20) по dy в бесконечных пределах, приходим к искомой величине

-                     (22)

«внутреннему» вкладу в знаковую асимметрию скорости (18). Производная, входящая в последний из интегралов (22), определена (10). Таким образом, задача определения знаковой асимметрии во втором порядке по внешнему полю сведена к квадратурам.

Результаты и обсуждение

В настоящем разделе определяются параметры, входящие в формулу для скорости ДГ (18) в случае ферромагнетика с кубической анизотропией. Все результаты сведены в Таблицу. Значения коэффициентов «внутренней» асимметрии вычислялись по (22) и контролировались прямым численным решением уравнения (11.1).

Положительная константа кубической анизотропии. Здесь существуют три случая: 900 ДГ - 0<(<(/2; 900 ДГ - (/2<(<(, дополняющая первую до 1800  (константа одноосной анизотропии b=0) и 1800 ДГ (b>0), образованная за счет магнитоупругого притяжения двух дополняющих друг друга 900 ДГ.

1. 900 ДГ - 0<(<(/2. Регуляризированная правая часть (19) - , где , а (21) - . Теперь по (22) определяем

=  .                               (23)

Остальные параметры указаны в Таблице. В знаковую асимметрию скорости вносят вклады как внутренний (23), так и внешний ~ =-2 механизмы. Источник нарушения пространственной симметрии по y - вклад внешнего поля в правой части (11.1), который пропорционален  (потенциал уравнения, как можно проверить, и производная  симметричны по y). Исходная внешне несимметричная структура ДГ обнаруживает симметрию, если отсчитывать угол ( не от оси z, а от направления () - биссектрисы - в плоскости ДГ xz:

.                      (24)

2. Рассмотрим теперь 900 ДГ - (/2<(<(, дополняющую только что рассмотренную до 1800. Не приводя здесь выкладок, совершенно аналогичным проделанным выше, отметим только, что коэффициент внутренней асимметрии (23) меняет знак (остальные данные см. в Таблице).

3. 1800 ДГ - 0<(<(. Здесь . Не приводя простых выкладок, сразу выпишем функцию (21):

F =   ,

=.                                                  (25)

Приведя интеграл (22) к симметричным пределам (-(/2, (/2) заменой , убеждаемся, что подынтегральное выражение антисимметрично. Таким образом, в данном симметричном случае коэффициент внутренней знаковой анизотропии скорости равен нулю и нарушения (1) не происходит, см. Таблицу. (Этот результат следует и из соображений симметрии: поскольку потенциал и правая часть уравнения (11.1) симметричны по y, то его решение также симметричная функция координат. Отсюда, в силу симметрии , и следует полученный выше нулевой результат.) Внешнее магнитное поле в случае 1800 ДГ не меняет граничных условий и не вносит прямого вклада в знаковую асимметрию скорости.

Отрицательная константа кубической анизотропии. Здесь существуют три случая: 710 ДГ; 1090 ДГ, дополняющая первую до 1800(b=0), и 1800 (b>0), образованная за счет магнитоупругого притяжения двух первых ДГ.

1. 710 ДГ - 0<(< и 1090 ДГ - <(<(. Для этих случаев имеем

= ,                      (26)

причем верхний знак относится к 710 ДГ, а нижний - 1090 ДГ. Параметр :

-          - 710 ДГ                                 (27.1)

,    - 1090 ДГ .                               (27.2)

Остальные параметры приводятся в Таблице. Нарушение (1) возникает как за счет внутреннего, так и за счет внешнего механизма знаковой асимметрии. Причины возникновения асимметрии - те же, что и для 900 ДГ (исходные структуры в этом случае также могут быть приведены к симметричному виду аналогично (25)).

2. 1800 ДГ - 0<(<(. Эта задача рассматривалась в [15], численные расчеты проводились для b=0.01 (ИФГ) - см. результаты в Таблице. Обращает на себя внимание неаддитивность величины - коэффициента внутренней знаковой асимметрии, который не является алгебраической суммой коэффициентов составляющих 710/1090 ДГ. Более того, величина сильно зависит от b, будучи отрицательной и монотонно возрастающей функцией b. При b(0 коэффициент расходится как ln b, при b( (одноосный ферромагнетик) - стремится к нулю как.Приведем еще несколько промежуточных значений (b, , ): (0.001, -0.89, 0.92), (0.1,

-0.28, 1.16), (1, -0.04, 2.25).

На Рис.1 представлено исходное статическое решение для 1800 ДГ - кривая (1) и полученное численными методами решение уравнения (11.1) -,кривая (2). Решение ортогонализировано по отношению к «нулевой» моде  спектра оператора , что не было выполнено в [15]. На результате это, однако, не сказывается, так как величина не меняется при преобразованиях (  + С. Кривая (3) - парциальный вклад дискетного «антисимметричного» уровня спектра оператора , входящего в (11.1), с E(0.02 (см. [15]), полученный без использования каких-либо подгоночных параметров. Видно, что кривая (2) почти целиком, за исключением небольшой центральной  области, обусловлена вкладом указанного дискретного уровня.

Сравнение кривых (1) и (2) показывает, что происходит неоднородное уширение (или сужение, если или выбрано ) эффективной ширины ДГ  за счет увеличения (уменьшения) расстояния между 710/1090 участками в 1800 ДГ. При этом важно, чтобы пространственная симметрия ДГ была нарушенной (в случае положительной константы кубической анизотропии (Fe) задача, как показано выше - см. (25),- симметрична и эффект знаковой асимметрии скорости отсутствует). Отмеченная выше расходимость при b(0 означает только, что действительным параметром малости в разложении (18) является , где (0, см. ряды (7). Неаналитичность параметра связана с тем, что при b=0 система (2) испытывает бифуркацию: 1800 решение становится невозможным, так как на фазовой плоскости, помимо седел (=0, ) и (=0, ), появляется новое седло (=0, ).

Сделаем здесь одно замечание относительно основной формулы (18). Введем волновое поле ((y, t), удовлетворяющее нелинейному уравнению

,                                (28)

где - энергия анизотропии (3), (4.1) или (4.2). Если взять решение (28) в виде кинка ((), то можно - прямым методом или с помощью уравнения баланса энергии, аналогичного (16.2),- воспроизвести основные результаты настоящей работы. Скорость кинка, определяемая по (28), обладает знаковой асимметрией скорости, нарушающей (1) и совпадающей с (18).

Отметим в заключение, что построенная в настоящей работе теория носит достаточно общий характер и относится не только к ферромагнетикам с кубической анизотропией. Касаясь причин возникновения знаковой асимметрии скорости микромагнитных объектов, необходимо отметить, что, помимо рассмотренных в настоящей работе (магнитная симметрия кристалла), существуют и иные причины. Известны механизмы знаковой асимметрии скорости блоховских линий в магнитоодноосных кристаллах [17, 18], целиком обусловленные магнитодипольными взаимодействиями.

ЛИТЕРАТУРА

Shryer N.L.,Walker L.R. The Motion of 1800 Domain Walls in Uniform DC Magnetic Field. - J. Appl. Phys., 1974, 45, N 12, p. 5406 - 5421.

Khodenkov H.Ye. The Motion of the Head-on Domain Wall in Ferromagnet. - Phys. Stat. Sol. (a), 1979, 53, N 2, p. K103 - K105.

Иванов Б.А., Кулагин Н.Е. О предельной скорости и вынужденном движении доменных стенок в магнитном поле, перпендикулярном оси легкого намагничивания. - ЖЭТФ, 1987, 112, вып. 3, с. 953-974.

Малоземов А., Слонзуски Дж., Доменные стенки в материалах с ЦМД. - М.: Мир, 1982. - 382 с.

Елеонский В.М., Звездин А.К., Редько В.Г. Влияние быстро осциллирующего магнитного поля на доменную структуру ферромагнетиков. - ФММ, 1997, 43, вып. 1,

с. 7-14.

Барьяхтар В.Г., Горобец Ю.И., Денисов С.И. Дрейф доменных границ в осциллирующем магнитном поле. - ЖЭТФ, 1990, 98, вып. 4, с.1345-1353.

Герасимчук В.С., Сукстанский А.Л. Дрейф доменных границ в слабых ферромагнетиках. - ЖЭТФ, 1993, 103, вып. 1, с.151-162.

Примак К.И., Сукстанский А.Л. Динамика малоугловых доменных границ во внешнем осциллирующем магнитном поле. - ФНТ, 1998, 24, вып. 1, с. 17-22.

Барьяхтар В.Г., Львов В.А., Яблонский Д.А. Магнитная симметрия доменных границ в магнитоупорядоченных кристаллах. - ЖЭТФ, 1984, 87, вып. 5, с. 1863-1876.

Иванов Б.А., Львов В.А., Оксюк Г.К. О движении доменных границ в антиферромагнетиках тетрагональной симметрии. - ФТТ, 1987, 29, вып. 7, с. 2203-2204.

Гомонай Е.В., Иванов Б.А., Львов В.А., Оксюк Г.К. Симметрия и динамика доменных границ в слабых ферромагнетиках. - ЖЭТФ, 1990, 97, вып. 1, с. 307-322.

Gornakov V.S., Nikitenko V.I.,Prudnikov I.A., Synogach V.T. Elementary Excitations and Nonlinear Dynamics of Magnetic Domain Walls. - Phys. Rev. B, 1992, 46, N 17, p. 10829 - 10835.

Dedukh L.M., Gornakov V.S., Nikitenko V.I. One-directional Motion of Bloch Lines

during Their Nonlinear Oscillation. - Phys. Stat. Sol. (a), 1983, 75, N 2, p. K117-K119; Горнаков В.С., Дедух Л.М., Никитенко В.И. Динамическое преобразование структуры доменной границы в переменном магнитном поле. - ЖЭТФ, 1984, 86, вып. 4, с. 1505-1515.

Власко-Власов В.К., Успенская Л.С. Автоколебательный режим генерации доменных границ в ферримагнетике. - ЖЭТФ, 1986, 91, вып. 4, с. 1494 -1505.

Ходенков Г.Е. Асимметрия скорости одномерной доменной границы в ферромагнетиках с отрицательной кубической анизотропией. - Письма в ЖЭТФ, 1998, 68, вып. 11, с. 823-827.

Gornakov V.S., Nikitenko V.I., Synogach V.T. Two-Dimensional Magnons and Domain Walls Dynamics in YIG. - IEEE Trans. Magn., 1993, MAG-29, N 3, p. 2073 - 2076.

Ходенков Г.Е. Невзаимность спектра ДГ и анизотропия скорости ВБЛ. - ФТТ, 1996, 38, вып. 4, с. 1149 - 1158.

Ходенков Г.Е. Дрейф ВБЛ в ДГ с невзаимным спектром в перпендикулярно намагниченных пленках. - ЖЭТФ, 1997, 112, вып. 6, с. 2169 - 2177.

ЗНАКОВАЯ АСИММЕТРИЯ СКОРОСТИ  ДОМЕННЫХ ГРАНИЦ

С НАРУШЕННОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СИММЕТРИЕЙ

В ФЕРРОМАГНЕТИКАХ

Г.Е.Ходенков

Подписи к Таблице и Рис. 1

Таблица. Параметры, входящие в формулы для скорости ДГ (18) и массы (15)

Рис.1 (1) - Статическая структура ДГ в ИФГ; (2) - Динамическая поправка ; (3) - Парциальный вклад «антисимметричной» моды спектра оператора  (для (2) и (3) амплитуда уменьшена в 5 раз)

Таблица. Параметры, входящие в формулы для скорости ДГ (18) и массы (15)

| Знак | Тип ДГ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + |  | 1/2 | 2 | -2 | ln2/2 |
| + |  | 1/2 | 2 | +2 | -ln2/2 |
| + |  | ~1.01* | 4 | 0 | 0 |
| - |  | 0.23 | 4/3 | -8/3 | 0.33 |
| - |  | 0.68 | 8/3 | +8/3 | -0.45 |
| - |  | 0.95** | 4 | 0 | -0.62** |
| Прим. | * Fe- b(0.002, **ИФГ(YIG) - b(0.01; (710 |

Ходенков Г.Е. «Знаковая асимметрия скорости...»

Г.Е.Ходенков "Знаковая асимметрия скорости..."

ЗНАКОВАЯ АСИММЕТРИЯ СКОРОСТИ ДОМЕННЫХ ГРАНИЦ

С НАРУШЕННОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СИММЕТРИЕЙ

В ФЕРРОМАГНЕТИКАХ

Г.Е.Ходенков

АВТОРЕФЕРАТ

Отсутствие определенной пространственной симметрии в структуре движущейся под действием постоянного внешнего магнитного поля доменной границы (ДГ) приводит к появлению знаковой асимметрии скорости - четных по полю членов в разложении скорости ДГ. Дана оценка этого эффекта для различного типа ДГ (900, 710, 1090 и 1800), существующих в ферромагнетиках с кубической анизотропией. Во втором порядке по полю задача сводится к квадратурам.

Г.Е.Ходенков "Знаковая асимметрия скорости..."

В Редакцию журнала «ФММ»

Глубокоуважаемый редактор!

Представленная мною ранее статья «Знаковая асимметрия скорости ДГ...» значительно выиграла бы, если бы происхождение кривой (2) на Рис. было аргументировано более убедительно. Такая аргументация проведена мною и совершенно незначительна по объему: 1) добавляется еще одна (третья) кривая на Рис.; 2) вносится дополнение в подпись к Рис.; 3) добавляется два предложения на стр. 12 основного текста статьи.

В том случае если упомянутая статья будет одобрена к публикации, я просил бы заменить соответствующие страницы первоначального текста  статьи на прилагаемые три новые страницы.

С уважением

(Г.Е. Ходенков)

30 августа 1999